ПЕРЕЧЕНЬ

изделий, которые не рассматриваются как игрушки и на которые не распространяется технический   регламент   Таможенного   союза

«О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011)

- Елочные украшения, искусственные елки и принадлежности к ним, электрогирлянды.

- Масштабные модели для коллекционирования, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет.

- Оборудование для детских игровых площадок.

- Спортивный инвентарь, в том числе подводный.

- Фольклорные и декоративные куклы, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет.

- «Профессиональные» игрушки, установленные в общественных местах для общего пользования.

- Игровые автоматы.

- Головоломки, содержащие более 500 деталей.

- Пневматическое оружие.

- Катапульты и устройства для метания.

- Снаряды для метания с металлическими наконечниками.

- Трансформаторы для игрушек, питающиеся от сети, зарядные  устройства для аккумуляторных батарей, в том числе поставляемые вместе с игрушкой.

- Изделия, содержащие нагревательные элементы и предназначенные для использования в учебном процессе под наблюдением взрослых.

- Транспортные  средства,  предназначенные  для  детей  в  возрасте  до  14  лет,  с  двигателями внутреннего сгорания.

- Игрушечные машины с паровыми двигателями.

- Велосипеды, предназначенные для движения по дорогам общего пользования.

- Игры и игрушки, работающие при номинальном напряжении свыше 24 В.

- Точные копии огнестрельного оружия.

- Бижутерия для детей.

- Приспособления для плавания (например, надувные манжеты, надеваемые на руки).

- Средства защиты (очки для плаванья, солнцезащитные очки, велосипедные шлемы, шлемы для скейтборда).

- Летающие игрушки, которые запускаются ребенком с помощью резинового шнура.

- Луки для стрельбы, длина которых в ненатянутом состоянии превышает 1200 мм.

- Санитарно-гигиенические изделия из латекса, резины и силиконовых эластомеров для детей.

Приложение 2

к техническому регламенту Таможенного союза

«О безопасности игрушек»

(ТР ТС 008/2011)

Требования гигиенической безопасности игрушек в соответствии с

техническим регламентом Таможенного союза

«О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011)

- Требования гигиенической безопасности игрушек включают: органолептические показатели (запах, привкус);

физические факторы (уровень звука, уровень напряженности электростатического поля, уровень напряженности электромагнитного поля радиочастотного диапазона, уровень напряженности электрического поля, уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения, уровень локальной вибрации, удельная эффективная активность естественных радионуклидов);

санитарно-химические показатели (миграция в модельные среды вредных химических веществ, перечень которых определяется в зависимости от химического состава материала, и нормы выделения вредных химических веществ из игрушек);

токсиколого-гигиенические показатели (раздражающее действие на слизистые, индекс токсичности); микробиологические показатели.

Если при подтверждении гигиенической безопасности выявляется несоответствие игрушки любому из контролируемых показателей, она признается несоответствующей, и дальнейшие исследования прекращаются.

- Органолептические показатели

  - Интенсивность запаха игрушки в естественных условиях и водной вытяжке не должна превышать

1   балла   в   игрушках,   предназначенных   для   детей   до   1   года,   2   баллов   -   для   детей   старше 1 года

Интенсивность запаха образца и водной вытяжки игрушек для детей старше 3 лет не должна превышать 2 баллов.

  - Игрушки, предназначенные для детей до 3 лет, и игрушки, контактирующие с полостью рта, не должны обладать привкусом интенсивностью более 1 балла.

- Физические факторы

  - Озвученные игрушки должны соответствовать следующим требованиям:

Эквивалентный уровень звука игрушек, кроме игрушек-моделей для спортивных игр, должен быть: для детей до 3 лет – не более 60 дБА;

для детей от 3 до 6 лет – не более 65 дБА; для детей старше 6 лет – не более 70 дБА.

Эквивалентный уровень звука игрушек, для игры на открытом воздухе, кроме игрушек, издающих импульсный звук, должен быть не более 75 дБА.

Максимальный уровень звука игрушек должен быть: для детей до 3 лет – не более 70 дБА;

для детей от 3 до 6 лет – не более 75 дБА; для детей старше 6 лет – не более 80 дБА.

Максимальный уровень звука игрушек для игры на открытом воздухе должен быть не более 85 дБА. Максимальный уровень звука игрушек, издающих импульсный звук, должен быть не более 90 дБА.

  - Уровень напряженности электростатического поля на поверхности игрушек не должен превышать 15 кВ/м.

  - Уровень напряженности электромагнитного поля, излучаемого радиоуправляемыми, электронными и электротехническими игрушками, не должен превышать 25 В/м при диапазоне частот 0,3 –

300	кГц,	15	В/м	при	диапазоне	частот	0,3	–	3	МГц,	10	В/м	при	диапазоне	частот

3   –   30   МГц,   3 В/м   при   диапазоне   частот   30   –   300   МГц,   10   мкВт/см2   при   диапазоне   частот

0,3 – 300 ГГц.

  - Уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), создаваемого игрушкой, не должен превышать 0,5 кВ/м.

  - Уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения не должен превышать

100 Вт/м2.

  - Уровни локальной вибрации в игрушках, имеющих источник вибрации, не должны превышать 63 дБ   при   среднегеометрической   частоте   октавных   полос    8    Гц    и    16 Гц,    69    дБ    –    при 31,5 Гц, 75 дБ – при 63 Гц, 81 дБ – при 125 Гц, 87 дБ – при 250 Гц, 93 дБ – при 500 Гц, 99 дБ – при 1000 Гц. Корректированный уровень виброускорения не должен превышать 66 дБ.

  - Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в природных материалах и изделиях из них, входящих в состав наборов для игр, наборов для детского творчества, не должна превышать 370 Бк/кг.

- Санитарно-химические показатели

  - Уровень миграции в модельную среду (водную, воздушную) вредных химических веществ из игрушек не должен превышать норм, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Санитарно-химические показатели, предъявляемые к игрушкам

| Наименование материалов, изделий | Наименование определяемого вредного вещества | Уровень миграции |
| --- | --- | --- |
|  |  | водная среда (мг/дм3), не более | воздушная среда (мг/м3), не более |
| Акрилонитрил- бутадиенстирольные пластики | -метилстирол | 0,1 | 0,04 |
|  | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | бензальдегид | 0,003 | 0,04 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | 0,2 |
|  | стирол | 0,01 | 0,002 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | этилбензол | 0,01 | 0,02 |
| Полистирол и сополимеры стирола | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | бензальдегид | 0,003 | 0,04 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | бутадиен | 0,05 | 1,0 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | 0,2 |
|  | кумол (изопропилбензол) | 0,1 | 0,014 |
|  | метилметакрилат | 0,25 | 0,01 |
|  | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | стирол | 0,01 | 0,002 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |
|  | этилбензол | 0,01 | 0,02 |
| Материалы на основе полиолефинов | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | гексан | 0,1 | - |
|  | гексен | - | 0,085 |
|  | гептан | 0,1 | - |
|  | гептен | - | 0,065 |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
|  | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |
|  | этилацетат | 0,1 | 0,1 |

Продолжение таблицы 1

| Наименование материалов, изделий | Наименование определяемого вредного вещества | Уровень миграции |
| --- | --- | --- |
|  |  | водная среда (мг/дм3), не более | воздушная среда (мг/м3), не более |
| Полимеры на основе винилацетата | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | винилацетат | 0,2 | 0,15 |
|  | гексан | 0,1 | - |
|  | гептан | 0,1 | - |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |
| Поливинилхло- риды | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | винилхлорид | 0,01 | 0,01 |
|  | дибутилфталат** | не допускается | не допускается |
|  | диметилфталат | 0,3 | 0,007 |
|  | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
|  | диэтилфталат | 3,0 | 0,01 |
|  | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | фенол*** | 0,05 | 0,003 |
|  | сумма общих фенолов*** | 0,1 | - |
|  | цинк | 1,0 | - |
|  | олово | 2,0 | - |
| Полиуретаны | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | бутилацетат | 0,1 | 0,1 |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |
|  | этилацетат | 0,1 | 0,1 |
|  | этиленгликоль | 1,0 | 1,0 |
| Полиамиды | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | гексаметилендиамин | 0,01 | 0,001 |
|  | е-капролактам | 0,5 | 0,06 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | фенол*** | 0,05 | 0,003 |
|  | сумма общих фенолов*** | 0,1 | - |
| Полиакрилат | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | гексан | 0,1 | - |
|  | гептан | 0,1 | - |
|  | метилметакрилат | 0,25 | 0,01 |
| Материалы на основе полиэфиров | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | метилацетат | 0,1 | 0,07 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 |
|  | фенол*** | 0,05 | 0,003 |
|  | сумма общих фенолов*** | 0,1 | - |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |

Продолжение таблицы 1

| Наименование материалов, изделий | Наименование определяемого вредного вещества | Уровень миграции |
| --- | --- | --- |
|  |  | водная среда (мг/дм3), не более | воздушная среда (мг/м3), не более |
| Полиэтилен- терефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | диметилтерефталат | 1,5 | 0,01 |
|  | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |
|  | этиленгликоль | 1,0 | 1,0 |
| Поликарбонат | дифинелолпропан | 0,01 | 0,04 |
|  | метиленхлорид | 7,5 | - |
|  | фенол*** | 0,05 | 0,003 |
|  | сумма общих фенолов*** | 0,1 | - |
|  | хлорбензол | 0,02 | 0,1 |
| Фенопласты и аминопласты | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | фенол*** | 0,05 | 0,003 |
|  | сумма общих фенолов*** | 0,1 | - |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |
| Полимерные материалы на основе эпоксидной смолы | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | фенол*** | 0,05 | 0,003 |
|  | сумма общих фенолов*** | 0,1 | - |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |
|  | эпихлоргидрин | 0,1 | 0,2 |
| Парафины и воски | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | бензапирен** | не допускается | не допускается |
|  | гексан | 0,1 | - |
|  | гептан | 0,1 | - |
|  | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |
| Резино-латексные композиции | агидол 2 | 2,0 | - |
|  | агидол 40 | 1,0 | - |
|  | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | альтакс | 0,4 | - |
|  | ацетофенон | 0,1 | 0,003 |
|  | бензапирен** | не допускается | не допускается |
|  | вулкацит (этилфенилдитиокарба-мат цинка) | 1,0 | - |
|  | диметилдитиокарбамат цинка (цимат) | 0,6 | - |
|  | диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат) | 0,5 | - |
|  | диметилфталат | 0,3 | 0,007 |
|  | дибутилфталат** | не допускается | не допускается |
|  | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
|  | диэтилфталат | 3,0 | 0,01 |
|  | дифенилгуанидин | 0,5 | - |
|  | каптакс (2-меркаптобензтиазол) | 0,4 | - |

| Наименование материалов, изделий | Наименование определяемого вредного вещества | Уровень миграции |
| --- | --- | --- |
|  |  | водная среда (мг/дм3), не более | воздушная среда (мг/м3), не более |
|  | стирол (винилбензол) | 0,01 | 0,002 |
|  | сульфенамид Ц (циклогексил-2- бензтиазолсульфенамид) | 0,4 | - |
|  | тиурам Д (тетраметилтиурам дисульфид) | 0,5 | - |
|  | тиурам Е (тетраэтилтиурам дисульфид) | 0,5 | - |
|  | цинк | 1,0 | - |
| Силиконы | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | фенол*** | 0,05 | 0,003 |
|  | сумма общих фенолов*** | 0,1 | - |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |
| Бумага, картон | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | бутилацетат | 0,1 | 0,1 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | 0,2 |
|  | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |
|  | этилацетат | 0,1 | 0,1 |
|  | цинк | 1,0 | - |
| Древесина | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
|  | фенол*** | 0,05 | 0,003 |
|  | сумма общих фенолов*** | 0,1 | - |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |
| Керамика, стекло | алюминий | 0,5 | - |
|  | бор | 0,5 | - |
|  | цинк | 1,0 | - |
|  | титан | 0,1 | - |
| Мех искусственный, текстильные материалы | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | винилацетат | 0,2 | 0,15 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | фенол*** | 0,05 | 0,003 |
|  | сумма общих фенолов*** | 0,1 | - |
|  | формальдегид | 50 мкг/г | 0,003* |

| Наименование материалов, изделий | Наименование определяемого вредного вещества | Уровень миграции |
| --- | --- | --- |
|  |  | водная среда (мг/дм3), не более | воздушная среда (мг/м3), не более |
| Краски, карандаши, фломастеры, гуашь, пластилин и другие аналогичные изделия | фенол*** | 0,05 | 0,003 |
|  | сумма общих фенолов*** | 0,1 | - |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |
| Сталь | железо | 0,3 | - |
|  | марганец | 0,1 | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,100 | - |
|  | никель | 0,1 | - |
|  | медь | 1,0 | - |
| Бронзы оловянные | медь | 1,0 |  |
|  | цинк | 1,0 |  |
|  | никель | 0,1 |  |
|  | олово | 2,0 |  |
|  | свинец | 0,03 |  |
| Сплавы алюминия | алюминий | 0,5 |  |
|  | марганец | 0,1 |  |
|  | железо | 0,3 |  |
|  | медь | 1,0 |  |
|  | цинк | 1,0 |  |
| Сплавы свинцово- серебряные | свинец | 0,03 |  |
|  | кадмий | 0,001 |  |
|  | серебро | 0,05 |  |
| * Норма приведена без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. ** Не допускается в количестве, превышающем значения, соответствующие нижнему пределу обнаружения указанных вредных веществ по методикам выполнения измерений, допущенным к применению для контроля санитарно-химических показателей. *** Показатели являются взаимозаменяемыми. Примечание Обязательной модельной средой при проведении санитарно-химических исследований является дистиллированная вода. Из мягконабивных и деревянных игрушек, предназначенных для детей старше 3 лет, одежды для кукол, крупногабаритных игрушек, предназначенных для перемещения ребенка и вмещающих или несущих на себе ребенка, миграция вредных химических веществ определяется в воздушную модельную среду. |

  - Выделение вредных химических веществ в модельную среду (соляную кислоту), содержащихся в 1 кг любых материалов игрушки, кроме формующихся масс и красок, наносимых пальцами, не должно превышать следующих норм:

сурьма – 60 мг;	хром – 60 мг;

свинец – 90 мг;	мышьяк – 25 мг;

ртуть – 60 мг;	барий – 1000 мг;

кадмий – 75 мг;	селен – 500 мг.

  - Выделение вредных химических веществ в модельную среду (соляную кислоту), содержащихся в

1 кг формующихся масс и красок, наносимых пальцами, не должно превышать следующих норм: сурьма – 60 мг;	хром – 25 мг;

мышьяк – 25 мг;	свинец – 90 мг;

барий – 250 мг;	ртуть – 25 мг;

кадмий – 50 мг;	селен – 500 мг.

- Токсиколого-гигиенические показатели.

  - Игрушки, предназначенные для детей до 3 лет, а также игрушки, функционально контактирующие с полостью рта ребенка, не должны оказывать раздражающего действия на слизистые.

  - Игрушки не должны оказывать местное кожно-раздражающее действие или индекс токсичности игрушек, определяемый в водной среде (дистиллированная среда), должен быть в пределах от 70 до 120 % включительно, в воздушной среде – от 80 до 120 % включительно.

- Микробиологические показатели.

  - Микробиологические показатели игрушек должны соответствовать, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Микробиологические показатели игрушек

| Наименование игрушек | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов), КОЕ* | Дрожжи, дрожже- подобные, плесневые грибы, в 1 г (1 см2, 1 см3) игрушек | Бактерии семейства энтеробак- терии в 1 г (1 см2, 1 см3) игрушек | Патогенные стафило- кокки, в 1 г (1 см2, 1 см3) игрушек | Псевдомонас аэрогиноза, в 1 г (1 см2, 1 см3) игрушек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами | не более 102 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Приложение 3

к техническому регламенту Таможенного союза

«О безопасности игрушек»

(ТР ТС 008/2011)

Требования к информации об опасностях и мерам, предпринимаемым при использовании игрушек, представляющих наибольшую опасность, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности игрушек»

(ТР ТС 008/2011)

Игрушка, представляющая наибольшую опасность для детей и(или) для лиц, присматривающих за ними, относительно опасностей, должна сопровождаться информацией об опасностях и мерах, предпринимаемых при использовании игрушки:

- На игрушках, не предназначенных для детей в возрасте до 3 лет, должно быть нанесено условное графическое обозначение с предупреждающим указанием возрастной группы. Условное графическое обозначение приведено на рисунке 1.

Рисунок 1

Элементы условного графического обозначения должны быть выполнены:

- окружность и пересекающая линия - красного или черного цвета;

- фон круга – белого цвета;

- возрастная группа, для которой игрушка не предназначена, и контуры лица – черного цвета. Минимальный диаметр условного графического обозначения должно быть не менее 10 мм.

- Эксплуатационные документы на подвесные качели, горки для катания, кольца, трапеции, канаты и игрушки аналогичного назначения, имеющие перекладину, должны содержать требования к монтажу с указанием составных частей, которые могут представлять опасность при неправильной сборке и техническом обслуживании.

- На функциональной игрушке или ее упаковке должна быть нанесена предупреждающая надпись «Внимание! Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых».

В эксплуатационных документах должны быть приведены меры предосторожности и указания, что в случае их не выполнения пользователи игрушки подвергаются опасности.

В эксплуатационных документах должны быть приведены указания о хранении игрушек в недоступном для детей месте.

- Химическая игрушка должна иметь эксплуатационные документы, в которых приводят опасные вещества и реактивы, указания, касающиеся опасности их применения и необходимости принятия пользователями мер предосторожности. В эксплуатационных документах должна быть приведена информация по оказанию первой медицинской помощи, а также должно быть приведено указание о возрастной адресованности.

На упаковке химической игрушки наносится надпись «Внимание! Только для детей старше ... лет! Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых!». Возраст указывает изготовитель.

# 19

ТР ТС 008/2011

- На	упаковку	пищевого	продукта,	содержащего	игрушку,	должна	быть	нанесена предупреждающая надпись «Содержит игрушку».

- Роликовые коньки и скейтборды в случае их реализации в качестве игрушек необходимо сопровождать предупреждающей надписью «Внимание! Рекомендуется надевать средства защиты!». Обращение с данными игрушками требует наличия определенных навыков. В эксплуатационном документе  следует  приводить  указания  об  осторожности  пользования  игрушкой  во  избежание травмирования, вызванного падением или столкновением, а также указания о применении средств

защиты (защитные шлемы, перчатки, наколенники, щитки для защиты локтей и т.д.).

- Игрушки для игр на воде должны сопровождаться надписью «Внимание! Использовать на мелководье только под присмотром взрослых!»

20