ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

# К Л А С С И Ф И К А Ц И Я

оборудования по категориям опасности

- Категории	оборудо вания	определяются	в	соответствии с таблицами 1 9 настоящего документа.

Предохранительные устройства классифицируются по 4-й категории, за исключением предохранительных устройств, изготовленных (произведенных) для конкретного оборудования, которые могут классифицироваться по той же категории, что и оборудование, для которого они изготовлены (произведены).

- Категория оборудования,  предназначенного  для  эксплуатации с расчетной температурой выше переходной температуры ползучести металла, увеличивается на 1 (кроме 4-й категории).

- Переходная температура ползучести составляет:

400 С – для углеродистых и низколегированных кремнемарганцовистых сталей;

450 С – для низколегированных хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей;

525 С – для легированных высокохромистых мартенситного класса и аустенитных сталей;

575 С – для сплавов на железоникелевой и никелевой основе.

Категории сосудов, предназначенных для газов и используемых для рабочих сред группы 1

| Категория оборудования | Вместимость оборудования (м3) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления и значения вместимости (МПа · м3) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1-я	свыше 0,001	свыше 0,0025 до 0,005 включительно

свыше 0,05

- -я	свыше 0,001	свыше 0,005 до 0,02 включительно

свыше 0,05

- -я	свыше 0,0001

до 0,001

включительно

не нормируется	свыше 20 до 100 включительно

свыше 0,001	свыше 0,02 до 0,1 включительно

свыше 0,05

- -я	свыше 0,0001

до 0,001

включительно

не нормируется	свыше 100

свыше 0,001	свыше 0,1	свыше 0,05

Таблица 2

Категории сосудов, предназначенных для газов и используемых для рабочих сред группы 2

| Категория оборудования | Вместимость оборудования (м3) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления и значения вместимости (МПа · м3) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- -я	свыше 0,001	свыше 0,005 до 0,02 включительно

свыше 0,05

- -я	свыше 0,001	свыше 0,02 до 0,1 включительно

свыше 0,05

| Категория оборудования | Вместимость оборудования (м3) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления и значения вместимости (МПа · м3) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- -я	свыше 0,0001

до 0,001

включительно

не нормируется	свыше 100 до 300 включительно

свыше 0,001 до 1 включительно

свыше 0,1 до 0,3 включительно

свыше 0,05

свыше 1	не нормируется	свыше 0,05 до 0,4 включительно

- -я	свыше 0,0001

до 0,001

включительно

не нормируется	свыше 300

свыше 0,001 до 1 включительно

свыше 0,3	свыше 0,4

свыше 1	не нормируется	свыше 0,4

Таблица 3 Категории сосудов, предназначенных для жидкостей

и используемых для рабочих сред группы 1

| Категория оборудования | Вместимость оборудования (м3) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости (МПа · м3) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

  - -я	свыше 0,01	свыше 0,02	свыше 0,05 до 1

включительно

  - -я	свыше 0,001	свыше 0,02	свыше 1 до 50

включительно

свыше 0,0001

до 0,001

включительно

не нормируется	свыше 50

  - -я	свыше 0,001	не нормируется	свыше 50

Категории сосудов, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 2

| Категория оборудования | Вместимость оборудования (м3) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости (МПа · м3) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- -я	свыше 0,01	свыше 1	свыше 1 до 50

включительно

- -я	свыше 0,0001

до 0,01 включительно

не нормируется	свыше 100

свыше 0,01	свыше 1	свыше 50

Таблица 5

Категории паровых, водогрейных котлов и сосудов с огневым обогревом

| Категория оборудования | Вместимость оборудования (м3) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости (МПа · м3) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- -я	свыше 0,002 до 0,1 включительно

до 0,005 включительно	свыше 0,05

- -я	свыше 0,002 до 0,4 включительно

свыше 0,005 до 0,02 включительно

свыше 0,05 до 3,2 включительно

- -я	свыше 0,002 до 1 включительно

свыше 0,02 до 0,3 включительно

свыше 0,05 до 3,2 включительно

- -я	свыше 0,002 до 0,01 включительно

не нормируется	свыше 3,2

свыше 0,01 до 1 включительно

свыше 0,3	свыше 0,3

свыше 1	не нормируется	свыше 0,05

Категории трубопроводов, предназначенных для газов и паров и используемых для рабочих сред группы 1

| Категория оборудования | Номинальный диаметр (мм) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа · мм) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- -я	свыше 25 до 100 включительно

не нормируется	свыше 0,05 до 1 включительно

свыше 25 до 100 включительно

до 100 включительно	свыше 1 до 3,5

включительно

- -я	свыше 100 до 350 включительно

не нормируется	свыше 0,05 до 1 включительно

свыше 25 до 350 включительно

свыше 100 до 350 включительно

свыше 1 до 3,5 включительно

свыше 25 до 100 включительно

не нормируется	свыше 3,5

- -я	свыше 350	не нормируется	свыше 0,05 до 1

включительно

свыше 100 до 350 включительно

свыше 350	свыше 1 до 3,5 включительно

свыше 100	не нормируется	свыше 3,5

Таблица 7 Категории трубопроводов, предназначенных для газов и паров

и используемых для рабочих сред группы 2

| Категория оборудования | Номинальный диаметр (мм) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа · мм) | Максимально допустимое рабочее вление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1-я	свыше 32	свыше 100 до350 включительно

свыше 0,05 до 3,2 включительно

| Категория оборудования | Номинальный диаметр (мм) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа · мм) | Максимально допустимое рабочее вление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

от 32 до 100 включительно

не нормируется	свыше 3,2

- -я	свыше 100	свыше 350 до 500 включительно

свыше 0,05 до 3,2 включительно

свыше 100

до 250 включительно

не нормируется	свыше 3,2

- -я	свыше 250	свыше 3,2

свыше 250	свыше 500	свыше 0,05 до 3,2 включительно

Таблица 8 Категории трубопроводов, предназначенных для жидкостей

и используемых для рабочих сред группы 1

| Категория оборудования | Номинальный диаметр (мм) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа · мм) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1-я | свыше 25 | свыше 200 | свыше 0,05 до 1 включительно |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-я | свыше 25 | свыше 200 | свыше 1 до 8 включительно |
|  | свыше 25 | свыше 350 | свыше 8 до 50 включительно |
| 3-я | свыше 25 | не нормируется | свыше 50 |

Категории трубопроводов, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 2

| Категория оборудования | Номинальный диаметр (мм) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа · мм) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1-я | свыше 200 | свыше 500 | свыше 1 до 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-я | свыше 200 | не нормируется | включительно свыше 50 |